CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea și montarea parapetelor metalice deformabile

cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale

Lotul II

ocds-b3wdp1-MD-1719834208767

1. Generalități

Parapetul metalic a sistemelor de siguranță rutieră este prin definiție un dispozitiv de protejare a vehiculelor, împotriva ieșirilor de pe platforma drumurilor, montat pe acostament sau mediana drumului, pentru separarea sensurilor de circulație și ghidarea optică a vehiculelor în trafic pe zonele periculoase de drum.

2. Obiect și domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziționarea și montarea parapetelor metalice de tip H2-A-W4 (protecție ridicată) pe sectoare de Drumuri Publice Naționale, conform programului de instalare anexat la caietul de sarcini.

Parapetele sunt elemente constructive definite conform, SM SR EN 1317-1,2 și 3:2014 și NCM D.02.01:2024.

Pentru protejarea împotriva coroziunii, toate piesele din componența parapetului trebuie să fie zincate termic conform EN I SO 1461.

Alegerea tipului de parapet se face cu respectarea următoarelor reglementări tehnice specifice în vigoare, conform NCM D.02.01:2024, în funcție de:

• Categoria tehnică a drumului;

• Configurația terenului;

• Elementele geometrice ale traseului;

• Înălțimea rambleelor și a zidurilor de sprijin;

• Alte condiții locale.

3. Durata de realizare a obiectivului

Durata de executare a lucrărilor va începe de la data emiterii ordinului de începere și se va finaliza conform graficului de execuție.

Durata de garanție a lucrărilor este data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții.

Prezentul Caiet de Sarcini conține prescripții tehnice precum și alte condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite la execuția și montarea parapetelor deformabile.

În urma montării parapetelor metalice, calitatea acestora și poziționarea trebuie să corespundă cu Normativul pentru sisteme de protecție pentru siguranța pe drumurile naționale  SM SR EN 1317 și NCM D.02.01:2024.

Parapetul metalic deformabil poate fi utilizat numai dacă îndeplinește următoarele condiții:

- are Certificat de Conformitate emis de un organism de certificare notificat ori/sau are o declarație de performanță a producătorului.

- test de impact (crash test) emis de producător.

- schema de asamblare emisă de producător.

3.1 Demontarea stâlpilor existenți din beton armat

Demontarea stâlpilor se vor executa mecanizat, în zonele în care aceasta operație nu afectează corpul drumului. Pentru zonele în care nu este posibilă extracția mecanizată, se va proceda la tăierea stâlpilor.

La sfârșitul lucrărilor cantitatea de stâlpi, rezultat din demontare va fi predată prin proces verbal de predare/primire reprezentantului Beneficiarului din teritoriu.

După demontarea stâlpilor din beton armat și transportarea lor la locul de depozitare, suprafața taluzului și acostamentele vor fi aduse la cotele de proiect prin efectuarea lucrărilor de profilare/tăiere suprafață.

4. Montarea stâlpilor pentru parapetul metalic

Stâlpii se vor monta la o distanță de 1,33 m între ei, după pregătirea suprafeței acostamentului (demontarea stâlpilor din beton armat, nivelarea acostamentului cu autogreder) cu respectarea cotelor și pantelor longitudinale indicate în planurile de execuție a producătorilor. Energia cinetică de reținere este necesar să fie nu mai mică de 280 kJ.

Nu se admite găurirea sau sudarea stâlpilor fără un acord obținut în prealabil de la furnizor. Stâlpii se vor introduce sau fixa în conformitate cu specificațiile producătorului și respectarea planșeelor de execuție.

Suprapunerea liselor parapetului metalic se va face obligatoriu respectând principiul direcției de atac a traficului.

4.1 Montarea liselor din oțel

Se vor utiliza elementele care să permită execuția în limitele de toleranțe pe toate sectoarele unde este prevăzut montarea parapetelor, extremitățile parapetelor se vor proteja prin montarea de elemente de capăt sau se vor aduce la nivelul solului, respectiv prin îngroparea acestora.

Elementele de capăt, conform actelor tehnice în vigoare trebuie să fie de o lungime de 8 m.l.

Nu se admit poansonarea, găurirea, debitarea sau sudarea în teren fără un acord obținut în prealabil de la furnizor. Lisele se vor monta astfel încât buloanele de dilatare să fie amplasate în centrul găurilor.

Lisele se vor asambla cu rosturile de înnădire suprapuse în sensul traficului. Ele trebuie fixate pe stâlpi cu bulon galvanizate, șaibe și piulițe de mărimea și tipul indicate în planșele de execuție, puse la dispoziție.

Buloanele de la rosturile de dilatație trebuie strânse atât cât este necesar pentru a permite elementelor de lisă să alunece longitudinal unele peste altele. Buloanele trebuie să fie suficient de lungi pentru a ieși din piuliță cu minim 6 mm. Exceptând cazurile în care sunt necesare unele reglaje, bulon nu trebuie să depășească piulița cu mai mult de 13 mm.

Pe parapet se vor monta dispozitive reflectorizante de culoare roșie și albe.

Dispozitivele de culoare roșie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de deplasare.

După ce se termină operațiunea de montare a liselor de parapete, acestea se vor spăla cu apă curată sub presiune.

4.2 Transportarea

În timpul transportării elementele parapetelor de tip metalic galvanizate se protejează în așa fel încât să nu se degradeze.

5. Controlul calității la montarea parapetelor

5.1 Asigurarea calității trebuie urmărită pe parcursul tuturor fazelor de montare a parapetelor metalice.

Verificări ale tehnologiei de execuție se efectuează conform legislației în vigoare.

• Respectarea cotelor de montaj și a specificațiilor tehnice ale producătorului;

• Respectarea modului de așezare și suprapunere a liselor;

• Respectarea modului de realizare a îmbinărilor;

• Verificarea aspectului se face vizual;

• Planeitatea, continuitatea și așezarea liselor.

5.2 Verificarea montării parapetelor

Verificarea montării parapetelor metalice se realizează cantitativ și calitativ.

• Controlul cantitativ constă în verificarea numărului elementelor componente ale parapetelor care s-au montat.

• Controlul calitativ constă în verificarea montării elementelor conform actelor tehnice în vigoare pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației rutiere pe drumurile publice.

• Verificările vizuale constă în verificarea îmbinărilor a suprapunerilor precum și planeității, rectilinității precum și integritatea, calității montării parapetelor de tip metalic.

6. Obligațiile și responsabilitățile executantului

Executantul este obligat:

• Să asigure prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate, montarea parapetelor de tip metalic conform prevederilor SM SR EN 1317/1,2,3,4 și 5;

• Să întocmească graficul de execuție a lucrărilor;

• Să asigure aprobarea instituirii restricțiilor de circulație de la administratorul drumului în baza avizului poliției conform „NORME METODOLOGICE privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejarea drumului”;

• Să respecte prevederile impuse prin aprobările respective;

• Să nu afecteze prin executarea lucrărilor mediul înconjurător sau alte proprietăți;

• Să remedieze defecțiunile apărute în perioada de garanție pe cheltuiala sa în termenele stabilite în contract.

7. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

• Să emită ordinul de începere a lucrărilor;

• Să sesizeze în scris executantul asupra defecțiunilor apărute în perioada de garanție.

8. Recepția parapetelor metalice

Recepția parapetelor metalice de protecții, tip H2-A-W4 se face la terminarea lucrărilor de către o comisie, cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini, prevederile standardelor EN și normative, precum și a reglementărilor și instrucțiunilor în vigoare privind recepția lucrărilor.

Recepția se face calitativ și cantitativ pe bază de proces-verbal de recepție.

Recepția produselor se face pe loturi după cum a fost montate, prin sondaj și cuprinde:

•  Verificarea certificatelor de calitate;

• Verificarea aspectului general, pe suprafața liselor de parapet să nu existe zone negalvanizate (zincarea se verifică vizual);

•  Verificarea dimensiunilor geometrice ale componentelor;

• Se vor verifica vizual toate elementele de prindere a liselor de stâlpii, eclipse, amortizoare, buloanele ca număr pentru o fixare corespunzătoare cât și dispozitivele reflectorizante.

CAIET DE SARCINI

Lotul II

ocds-b3wdp1-MD-1719834208767

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina (sec.Falesti) |  |  |  |
|  |  | 1.1. km 144+178 - km 144+738 (stinga/dreapta) |  |  |  |
| 1 | RpCB18C | Desfacerea stilpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (205 buc ) | m3 |  | 17,712 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcare stilpi decapate) | 100 m3 |  | 0,177 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 3 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km | t |  | 42,51 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0685 |  |
| 4 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 1,12 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 5 | DF59A(F) | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 1 120,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic tip H2 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 1.2. km 145+223 - km 145+899 (dreapta) |  |  |  |
| 6 | RpCB18C | Desfacerea stilpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (132 buc ) | m3 |  | 11,405 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcare stilpi decapate) | 100 m3 |  | 0,114 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 8 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km | t |  | 27,37 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0685 |  |
| 9 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 0,676 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 10 | DF59A(F) | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 676,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic tip H2 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 2. R13 Balti - Floresti - R14 (sec.Floresti) |  |  |  |
|  |  | 2.1. km 35+791- km 36+079 (drepta) |  |  |  |
| 11 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 0,288 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 12 | DF59A(F) | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 288,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic tip H2 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |

Autoritatea contractantă ____________

Data „____” _______________________